1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Изделие Pol-Plast представляет собой легко соединяемые между собой полимерные модули и предназначено для формирования покрытия для спортивных и детских площадок в помещениях и под открытым небом. Покрытие, выполненное из высококачественных специальных марок морозостойких пропиленов с добавлением различных компонентов, что позволяет использовать это покрытие при температуре от -40 до +40 градусов по Цельсию.

2. ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

| Наименование изделия при заказе | Применение покрытия | Размер шт., см | Вес м2., кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль Pol-Plast | • детские игровые и спортивные площадки, • школьные спортивные площадки, • дворы и дворовые спортивные сооружения, • пространство вокруг бассейна и подходы к нему, • спортивные раздевалки и душевые ("теплый пол"), • ледовые катки • футбольные, баскетбольные, волейбольные и другие спортивные площадки; • профессиональные и частные теннисные корты; • площадки для мини ~ футбола; • стадионы, беговые дорожки; • фитнес - центры, • защита травяного покрытия стадионов при проведении различных мероприятий. | 30х30х1,1 | 2,13 |

3. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

| ПАРАМЕТР | значение параметра |
| --- | --- |
| Материал | полиэтилен |
| Водопоглощение поверхностное, г/см3 | 0,02 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -40 до + 400С |
| Изменение линейных размеров в диапазоне рабочих температур, % не более | 0,2 |
| Истираемость, мкм, не более | 56 |
| К воздействию прямых солнечных лучей, радиационного излучения, кислот, щелочей, нефтепродуктов и др. | стоек |
| Пожаробезопасность согласно din 4102 часть 1, соответствует классу | В2 (обычная воспламеняемость строительных материалов) |
| Пригоден для укладки | indoor/outdoor |
| Светостойкость, баллов | 8 |
| Абсолютная остаточная деформация при вдавливании, мм, не более | 0,1 |
| Теплопроводность | низкая |
| Электропроводимость | диэлектрик |
| Допустимая распределенная нагрузка | 80 тонн/м2 |
| Сертификаты | Информационное письмо (отказное) 28.11-18/04 от 28.11.2018 |

4. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ, ПОКРЫТИЯ

Монтаж покрытия из полимерных модулей производится, как на специально подготовленное твердое основание (бетон, асфальт, доски) или уплотненный карьерный песок средней крупности с содержанием глины.

Допускается наличие на основании для укладки покрытия трещин, разрывов, расслоений размер которых не превышает 10 мм..

Подготовка бетонного основания производится в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Производить монтаж покрытия можно в любую погоду (не ниже +10С).

Монтаж покрытия на больших площадях (более 100 м2.) требует строгого соблюдения технологических норм и правил. Запрашивайте у поставщика рекомендации по укладке покрытия или пользуйтесь услугами монтажных организаций сертифицированных изготовителем.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МОДУЛЕЙ

Уборка:

Покрытие готово к эксплуатации сразу же после окончания монтажа. В помещении уборка производится пылесосами любых типов, а, свернув покрытие в рулон, можно произвести уборку основания под покрытием. На открытых площадках покрытие промывается водой из шланга. Заливка льда на покрытие разрешается только при условии устройства снеговой подушки толщиной не менее 10 см.

Запрещается:

При таянии льда категорически запрещается использования механических способов уборки льда и снега. Покрытие Pol-Plast рассчитано на применение спортивной обуви с эластичной подошвой на основе синтетических каучуков.

Запрещается использовать спортивную обувь с металлическими и пластиковыми шипами (беговые кроссовки, футбольные бутсы и т.п.), обувь с набойками из металла и твердых композитов.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства от производителя на данное покрытие не распространяются, так как данное покрытие относится к эконом сегменту.

Дата выпуска ____________________ М.П. торгующей организации Дата продажи ____________________

ООО "Д А Р Е Л"

117312, г. Москва, ул. Вавилова 9Ас2

# МОДУЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Pol-Plast

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. МОСКВА

2019 г.